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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
LAZURNI PREMAZI

JUBIN BASE
Грунтовка для древесины

1. Описание, применение
Обеспечивает комплексную защиту древесины от биологических вредителей, насекомых, грибков и плесени.
Jubin Base – бесцветное покрытие, глубоко проникающее в структуру древесины, сохраняющее ее естественную структуру.
Jubin Base – универсальная база, улучшающая адгезию финишных декоративных покрытий.


2. Цвета, упаковка
Упаковка: Металлические банки 0,75л и 2,5л.
                 Металлическое ведро 10л.
Цвет: Прозрачный

3. Состав
Алкидные смолы, растворители, биоциды

4. Свойства

Содержит биоциды, которые обеспечивают отличную защиту от биологических вредителей и обеспечивают хорошую адгезию лазурных покрытий. Используется для защиты различных пород древесины.

5. Технические данные

	Плотность (г/см3) / 20°C
	0,79-0,83 

	Вязкость DIN 4мм  / 20°C
	8 - 12 секунд

	Время высыхания – сухо на отлип
T = +20 ºC, отн. вл. воздуха = 65 ±5%
(часов)
	6-12 часов

	Nanošenje sledećeg sloja, nakon (h)
	12 - 24 часов



6. Назначение

Jubin Base — современное высокоэффективное грунтовочное покрытие для наружных работ, которое используется для защиты новых или ремонта старых деревянных поверхностей. Применяется для окраски и защиты столярных изделий (окна, двери, ставни и т. д.), обшивки, заборов, балок, навесов, садовой мебели, деревянных домов, перегородок и других деревянных элементов, прямо или косвенно подвергающихся воздействию климатических условий и гниению.

7. Подготовка поверхности и покрытия; нанесение покрытия
Перед использованием хорошо перемешайте Jubin Base, покрытие готово к использованию и его не нужно дополнительно разбавлять. Наносите покрытие кистью, валиком или погружением. Сохраняет естественную структуру древесины, легко наносится и не течет при нанесении.
Используется не отдельно, а в сочетании с двумя или тремя слоями Jubin Lasur, а также может использоваться перед использованием других покрытий и эмалей.
Нанесите Jubin Base в один слой на хорошо высушенную, отшлифованную (120-180 наждачной бумагой) и чистую деревянную поверхность. Старые слои лазурных покрытий следует отшлифовать наждачной бумагой 180 или металлической щеткой и обеспылить перед нанесением нового слоя. Потемневший слой древесины необходимо удалить. Влажность древесины не должна превышать 18%, древесину необходимо очистить от смоляных отложений. Обезжиривание древесины лучше всего производить тряпкой, смоченной растворителем (уайт-спиритом).
При использовании использовать средства защиты (перчатки и очки).

При более низких температурах высыхание покрытия происходит медленнее. Покрытия нельзя наносить при температуре ниже 10°С и выше 30°С, а также под прямыми солнечными лучами.


8. Расход

Расход сильно зависит от породы защищаемой древесины. На более мягкой древесине, обладающей высокой впитывающей способностью, расход будет выше, и это хорошо, поскольку обычно эти породы древесины гораздо более чувствительны, чем более твердые породы (например, дуб, клен и т. д.). Твердая древесина поглощает меньше, следовательно, потребление будет ниже, но эта древесина гораздо более устойчива к вредителям.
Оптимальный расход составляет 6 – 9 м² на 1 л продукта.

9. Очистка инструмента, обращение с отходами
После использования тщательно помойте инструмент растворителем.
Не сливайте остатки жидкости в канализацию, водопровод или в окружающую среду и не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами.
До конца израсходуйте оставшиеся маленькие количества продукта. В соответствии с правилами обращения с отходами они классифицируются как отходы с классификационным номером 08 11 11* и утилизируются на специально подготовленных полигонах или путем организованного вывоза опасных отходов. Тара с классификационным номером 15 01 04 утилизируют на специальных полигонах для металлических отходов.

10. Хранение, транспортировка, срок годности
Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +25°С, в защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте.
Срок хранения при хранении в оригинальной закрытой и неповрежденной упаковке: 5 лет.

11. Контроль качества
Качественные характеристики продукции определяются внутренними производственными нормами, европейскими и другими стандартами. Достижение заявленного или предписанного уровня качества контролируется в наших лабораториях, в IMS, в Институте гражданского строительства в Любляне, а иногда и в других независимых профессиональных учреждениях в стране и за рубежом, а также в JUB, где действует система управления качеством ISO 9001. 

12. Другая информация
[bookmark: _GoBack]Технические инструкции в настоящем проспекте даны на основе нашего опыта и с целью получения оптимальных результатов при использовании продукта. Мы не несем никакой ответственности за ущерб, причиненный неправильным выбором продукта, неправильным использованием или некачественной работой.

Данный технический паспорт дополняет и заменяет все предыдущие, мы оставляем за собой право вносить последующие изменения и дополнения.

Обозначение и дата выпуска: Р-СРБ; 07.08.2023
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Stvaramo obojenu toplinu doma

JUB d.o.0. Simanovci
Dositejeva br. 5
22310 Simanovci, Srbija

T: +381 224099 99
F:+381224099 95
E: jub@jub.rs
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SI ﬁ Privredno drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge JUB d.o.0. Simanovci je jedno¢lano privredno drustvo registrovano kod Agencije za privredne registre u Beogradu
resenjem broj BD40096/2005 od 6.6.2005. Osnovni kapital drustva, uplaceni i upisani, je 11.990.950,84EUR, PIB: SR100427800, Maticni broj: 17359274.

Net §
509001 Q159 w Tekudi racuni drustva su sledeci: NLB banka Beograd 310-707-32; Banca Intesa A.D.- Beograd 160-925369-12;
OHSAS 18001 H-022 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 170-300991565-65; Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd 275-220037289-44




