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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ -RUS
ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ


JUBIN LASUR CLASSIC

 1. Описание, способ применения	
Тонкослойная декоративная лазурна пропитка для защиты древесины. Проникает глубоко в структуру дерева, что обеспечивает хорошую защиту от атмосферных воздействий в различных климатических условиях. Подчеркивает естественную текстуру древесины, имеет полуматовый прозрачный вид. Покрытие не шелушится и легко обновляется.
Для покраски всех видов деревянных поверхности и используется для наружных и внутренних работ, например, заборов, дверей, окон, беседок, садовой мебели, деревянных домов и т.п

 2. Упаковка и цветовые оттенки	
Упаковка:

· металлические банки по 0,75, 2,5 и 5 л
· металлические ведра по 10 л

Цветовые оттенки:
· бесцветный, белый, сосна, лиственница,  дуб, тёмный дуб, орех, тик, махагон, палисандр, эбеновое дерево;
· Оттенки зависят от породы и обработки древесины, а также количества нанесений.
 3. Технические данные	

	Плотность,(кг/дм3)
	0,83-0,97

	Условная вязкость (ВЗ-4, 20⁰C)
	Мин 12

	Время высыхания
T = +20 ºC, отн. вл. воздуха = 65 % (часов)
	сухо на ощупь
	 6 - 12

	
	готово к последующей обработке
	12 - 24



основные компоненты: алкидное связующее, пигменты стойкие к атмосферным воздействиям, специальные добавки, деароматизированный уайт-спирит

 4.  Подготовка поверхности	
Поверхность должна быть твердая, сухая и чистая - без осыпающихся частиц, пыли, остатков жира и другой грязи.

Влажность древесины не должна превышать 15%. Смолистые деревянные поверхности очистить с Уайт- спиритом или нитро растворителем и оставить до высыхания.

Для наружного применения древесина должна быть сухой, чистой, мелко отшлифованной и покрытой Jubin Base, обеспечивающей превентивную защиту древесины от синевы, гнили и древесных насекомых.

Для защиты новой древесины мы рекомендуем предварительное применение базовой профилактической защиты для древесины. При окраске снаружи, ее использование обязательно.

После применения базовой защиты поверхность не шлифовать. Поверхность шлифуется только после нанесения первого слоя лазури. Это гарантирует, что защитные средства останутся в древесине.
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 5.  Подготовка краски	
JUBIN LASUR CLASSIC перед использованием следует лишь хорошо перемешать и не разбавлять, так как он в форме поставки уже имеет оптимальную вязкость, подходящую для нанесения.

 6. Нанесение краски	
Продукт наносится в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением, при этом необходимо избегать чрезмерной толщины, чтобы не было стекания. Необходимо использовать средства защиты (одежда, перчатки, очки ...).

Для лучшей и более прочной защиты, мы рекомендуем нанесение несколько тонких слоев краски, а для лучшего внешнего вида немного отшлифовать, по крайней мере, после первого нанесения. При использовании бесцветного оттенка обязательно нанесение не менее трех слоев. При нанесении должны быть особенно осторожны, потому что есть вероятность того, что из-за плохой видимости бесцветного оттенка во время применения, некоторые части поверхности не окрасятся. По этой причине могут быть слишком тонкие слои и последующая плохая защита.
Нанесение покрытия возможно только при подходящих погодных (микроклиматических) условиях: температура воздуха должна быть не ниже +5ºС и не выше +30ºС (оптимальная рабочая температура от +10ºC до +25ºC) , относительная влажность воздуха не более 80%. При наружных работах поверхность во время нанесения и высыхания пленки покрытия следует защищать от сильных солнечных лучей и ветра. Несмотря на защиту, в условиях дождя, тумана или сильного ветра (≥30 км/час) работать не следует.

Цвет покрытой поверхности зависит от породы и впитывающей способности древесины, качества обработки поверхности древесины и числа покрытий.
В общем, чем больше впитывающая способность древесины, тем она темнее, чем меньше - светлее, также отличается необработанная древесина (например, заготовка) от обработанной (например, отшлифованная). Оттенки цвета информативного характера и зависят от породы и обработки древесины.
Средний или приблизительный расход краски:
[bookmark: _GoBack]JUBIN LASUR CLASSIC 1 литр для 10-15m2 при двухслойном нанесении. Расход зависит от впитывающей способности и шероховатости древесины.


 7.  Чистка инструментов,  утилизация отходов	
Для очистки используем инструментов использовать Уайт-спирит.

Неиспользованные жидкие остатки не следует сливать в канализацию, водостоки или окружающую среду или утилизировать вместе с бытовым мусором. В соответствии с правилами обращения с отходами, они классифицируются как отходы под номером: 08 01 11, утилизировать отходы следует только в организованном порядке - вывоз на специально приспособленные свалки. Отходы упаковки: классификационный номер 15 01 04 вывозятся на специальную свалку для таких отходов.

 8. Безопасность на рабочем месте и оказание неотложной помощи	
Помимо общих правил техники безопасности при строительных и малярных работах и далее перечисленных дополнительных правил, учитывайте специальные правила из листа безопасности!

 9. Обновление и уход за обработанными поверхностями	
Устойчивость лазурной защиты зависит от породы древесины, количества слоев, положения и высоты объекта. На твердых, подверженных солнечным лучам поверхностях деградация более интенсивная, поэтому покрытие на тех поверхностях часто обновляется.

При реконструкции старых лазурных покрытий, поверхность сначала отшлифовать и очистить щеткой, чтобы удалить пыль и осыпающиеся частицы, а затем в зависимости от износа покрытий наносится 1 или 2 слоя покрытия JUBIN LASUR CLASSIC.

В случае повторного окрашивания, поверхность становится темнее. Если мы хотим сохранить цветовой тон можно к желаемому оттенку добавить бесцветный. При этом на единицу цветного продукта добавить не более
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30% единицы бесцветного продукта. Полученный таким образом оттенок будет по-прежнему стойкий.

 10. Условия хранения и перевозки,  срок годности	
Хранение и перевозка при температурах до +30ºC, защищать от попадания прямых солнечных лучей, вне досягаемости для детей!  Срок хранения в оригинальной, закрытой и неиспорченной упаковке 5 лет.

 11.  Контроль качества	
Качественные характеристики изделия определяются внутренними производственными спецификациями и словенскими, европейскими и другими стандартами. Контроль декларируемого качества и необходимого уровня качества фирме JUB гарантирует используемая на протяжении многих лет система полного контроля качества ISO 9001, которая включает в себя ежедневную проверку качества нашими лабораториями и дополнительные проверки качества Институтом ИМС Белград, Строительным агентством Любляна, а также независимыми экспертными компаниями в Словении и за рубежом. При производстве изделия строго выполняются словенские и европейские стандарты техники безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с сертификатами ISO 14001 и OHSAS 18001

 12. Общие сведения	
Технические указания в этом проспекте предоставлены с учетом нашего опыта и с целью достижения оптимальных результатов при использовании изделия. Мы не несем ответственности за ущерб, нанесенный из-за неправильного выбора или использования изделия, а также некачественного проведения работ.
Оттенок краски может отличаться от подтвержденного образца на карте цветов, поскольку он зависит от типа и впитывающей способности древесины, шероховатости поверхности и количества слоев.
Контрольными считаются правильно высохшая краска на тестовой поверхности и эталон оттенков, который хранится в JUB o.o.o. Разница в оттенке, являющаяся следствием неправильных условий труда, несоответствующих техническому листу подготовки краски, нанесения на неправильно подготовленное, слишком впитывающее или слабо впитывающее, более или менее шероховатое, слишком сухое или влажное основание, неправильной эгализации не может быть поводом для рекламации.

Этот технический лист дополняет и замещает все предыдущие издания, мы оставляем за собой право изменения и дополнения данной информации

Обозначение и дата выхода в печать: RUS - JUBIN LASUR CLASSIC /v-1/ - BB 30.10.2019.
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JUB d.o.o. Šimanovci


Dositejeva 5
22310 Šimanovci Ceрбия
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs www.jub.eu





Изделие изготовлено в организации, которая является владельцем сертификатов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
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